# КАТАЛОГ

# ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

# «ВИКАР»

# СОДЕРЖАНИЕ

Ленточный герметик  ВИКАР С  тип ЛБ	4

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ	5

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛБ (м)	6

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (и)	7

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (пф)	8

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (пл)	9

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (фа)	10

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (о)	11

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (д)	12

Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛБ  3х1	13

Герметик ВИКАР С  тип Ш (Шнур)	14

Герметик ВИКАР С  марки Б мастика строительная	15

Герметик ВИКАР С  марки Б  Праймер	16

Герметик ВИКАР С  марки Б   мастика кровельная	17

АВТОГЕРМЕТИК  ВИКАР	18

Основные свойства	19

Гидроизоляция межпанельных стыков	20

Герметики для производства стеклопакетов	21

Герметики для монтажа светопрозрачных конструкций	22

Примеры конструктивных решений монтажа окна с применением герметиков ВИКАР С	23

Монтаж металлоконструкций	24

# Ленточный герметик  ВИКАР С  тип ЛБ

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью, каждая из которых защищена антиадгезионной бумагой или плёнкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для герметизации воздуховодов;

- при монтаже и ремонте сантехнических коммуникаций;

- для склеивания между собой и приклеивания к основанию (бетону, металлу и пр.) кровельных полимерных и битумнополимерных покрытий;

- в автомобилестроении;

- для гидроизоляции конструкций из металлопрофиля;

- при остеклении теплиц, лоджий;

- для крепления подкровельных мембран.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Перед применением необходимо снять бумагу с любой стороны ленты, прижать ленту к рабочей поверхности детали, затем снять бумагу с другой стороны ленты и присоединить вторую деталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 6 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая лента, дублированная нетканым полотном.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для гидро- и воздухоизоляции межпанельных стыков и швов;

- для герметизации воздуховодов;

- при монтаже и ремонте сантехнических коммуникаций;

- для защиты монтажных строительных пен от влаги, УФ-излучения и других неблагоприятных воздействий окружающей среды;

- для шумоизоляции;

- в автомобилестроении.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Лента ВИКАР С – ЛТ покрыта с одной стороны антиадгезионной бумагой, с другой – армирующей основой: нетканым полотном. Перед применением с ленты снимается антиадгезионная бумага; и лента герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность. При необходимости армирующая сторона ленты может быть окрашена или оштукатурена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Паропроницаемость, мг/м*час*Па | 0,0013 |
| 5 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 6 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 7 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛБ (м)

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая лента, дублированная металлизированной (лавсановой) пленкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- при монтаже и ремонте сантехнических коммуникаций;

- для защиты монтажных строительных пен от влаги, УФ-излучения и других неблагоприятных воздействий окружающей среды;

- в металлоконструкциях;

- для шумовиброизоляции автомобилей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Лента ВИКАР С – ЛБ (м) покрыта с одной стороны антиадгезионной бумагой или пленкой, с другой – армирующей основой: металлизированной (лавсановой) пленкой. Перед применением с ленты снимается антиадгезионная бумага (или пленка); и лента герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Паропроницаемость, мг/м*час*Па | 0,0013 |
| 5 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 6 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 7 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (и)

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутилкау-чуковая лента, армированная изолоном различной толщины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для теплошумоизоляции автомобилей;

- в качестве компенсатора монтажного зазора (может применяться для утепления откоса и изоляции пенного утеплителя от плоскости возможной конденсации);

- универсальный утеплитель для зданий и сооружений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Лента ВИКАР С – ЛТ (и) покрыта с одной стороны антиадгезионной бумагой или пленкой, с другой – армирующей основой: изолоном. Перед применением с ленты снимается антиадгезионная бумага (или пленка); и лента герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 6 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (пф)

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая лента, армированная пенофолом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для теплошумоизоляции автомобилей и фургонов;

- для теплоизоляции фургонов, холодильных камер;

- утепление различных конструкций (бани, сауны).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Лента ВИКАР С – ЛТ (пф) покрыта с одной стороны антиадгезионной бумагой или пленкой, с другой – армирующей основой: пенофолом. Перед применением с ленты снимается антиадгезионная бумага (или пленка); и лента герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 6 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (пл)

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутилкау-чуковая лента, армированная порилексом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для теплошумоизоляции автомобилей;

- в качестве компенсатора монтажного зазора (может применяться для утепления откоса и изоляции пенного утеплителя от плоскости возможной конденсации);

- универсальный утеплитель для зданий и сооружений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Лента ВИКАР С – ЛТ (пл) покрыта с одной стороны антиадгезионной бумагой или пленкой, с другой – армирующей основой: порилексом. Перед применением с ленты снимается антиадгезионная бумага (или пленка); и лента герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 6 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (фа)

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная герметизирующая бутилкаучу-ковая лента, армированная фольгой алюминивой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- гидроизоляция сегментов металлоконструкций,

сэндвич-панелей, профнастилов;

- обработка сварных швов;

- шумовиброизоляция автомобилей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Лента ВИКАР С – ЛТ (фа) покрыта с одной стороны антиадгезионной бумагой или пленкой, с другой – армирующей основой: алюминиевой фольгой. Перед применением с ленты снимается антиадгезионная бумага (или пленка); и лента герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 55 – 60 |
| 6 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (о)

ОПИСАНИЕ:

Пароизоляционная эластичная лента высокой степени клейкости, армированная с одной стороны искусственным волокном и имеет самоклеющуюся монтажную сторону для удобства крепления к конструкциям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- внутренняя пароизоляция стыков при монтаже светопрозрачных конструкций, в том числе для последующего оштукатуривания.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи, не менее с металлом при отслаивании, кгс\см с бетоном при отрыве, МПа со стеклом при отслаивании, кгс\см | 0,15 0,1 0,15 |
| 2 | Влагопоглощение, % не более | 0,3% |
| 3 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 4 | Паропроницаемость, мг/м*час*Па | 0,00013 |
| 5 | Срок годности, лет | 12 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛТ (д)

ОПИСАНИЕ:

Уплотнительная гидроизоляционная паропроницаемая лента. Состоит из пародиффузионной мембраны с клеющими неотверждаемыми слоями бутил-каучукового герметика с одной или двух сторон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- защита от проникновения влаги в стык различных конструкций;

- при монтаже окон, особенно для защиты стыка под оконным сливом;

- в навесных фасадных конструкциях.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением ленты ВИКАР С очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Рекомендуется применять грунтовку для улучшения сцепления ленты. Конструкции соединяемых поверхностей должны быть жестко закреплены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент паропроницаемости, м2/м*час*Па | 0,05 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс/см | не менее 0,15 |
| 3 | Водостойкость (устойчивость к дождю, ветру), Па | 600 |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -50 до +100 |
| 5 | Класс огнестойкости | В2 |

# Ленточный герметик ВИКАР С  тип ЛБ  3х1

ОПИСАНИЕ:

Неотверждаемая самоклеящаяся герметизирующая бутил-каучуковая лента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- лента наносится на дистанционную рамку для первичной герметизации стеклопакета.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Наносится на сухую чистую поверхность. Перед началом работы с лентой необходимо предварительно снять верхний слой антиадгезионной подложки, и только после этого начинать размотку рулона ЛБ 3х1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,2% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 30 – 40 |
| 6 | Срок годности, лет | 12 |

# Герметик ВИКАР С  тип Ш (Шнур)

ОПИСАНИЕ:

Пластичная однородная масса герметика в виде шнура различных диаметров, покрытая с двух сторон антиадгезионной бумагой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- герметизация систем вентиляции и кондиционирования (снижение уровня шума);

-  ремонт и устройство кровли (герметизируются стыки и примыкания кровельных материалов между собой, к стене, к мансардному окну);

-   герметизация сэндвич-панелей;

- изоляция стыков и швов между панелями зданий от влаги и воздуха, данный материал герметизирует швы со стороны улицы и помещения.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением герметика ВИКАР С-Ш очистить поверхность от грязи, пыли и наледи. Бетонные и кирпичные поверхности желательно праймировать (обработать праймером) для улучшения сцепления ленты к поверхности. Герметик марки ВИКАР С-Ш покрыт антиадгезионной бумагой. Перед применением со шнура снимается бумага, и герметизирующей стороной накладывается на рабочую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,3% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -60 до +140 |
| 5 | Пенетрация при 0,1 мм | 50 – 80 |
| 6 | Срок годности, лет | 20 |

# Герметик ВИКАР С  марки Б
мастика строительная

ОПИСАНИЕ:

Пластичная однородная масса герметика в виде брикетов или мастик. Каждый брикет герметика заворачивается в антиадгезионную бумагу или полиэтиленовую пленку. Масса брикета от 1-1,5 кг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для герметизации швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, бетон, стекло, резина, пластик, дерево, кирпич и др.).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием брикета рабочую поверхность необходимо осушить от влаги, очистить от грязи и пыли. На ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины. Перед применением с брикета снимается бумага, герметик вручную или механической переработкой формируется в шнуры или ленты и накладывается на герметизируемую поверхность, либо наносится шпателем. Брикеты, завернутые в полиэтиленовую пленку, легко продавливаются через строительный пистолет (герметизатор) и накладываются на рабочую поверхность (для герметизации стыков швов панелей зданий, щелей, трещин и т.д.). При работе с герметиком не требуется применения специальных защитных средств для работающих.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,03% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -50 до +140 |
| 5 | Пенетрация (вязкость) при 0,1 мм | 100 – 300 |
| 6 | Морозостойкость при -60 (С | трещин и разрушений нет |

# Герметик ВИКАР С  марки Б  Праймер

ОПИСАНИЕ:

Вязкая мастика – праймер, разработан на основе бутил-каучука, пласификаторов, наполнителей и растворителя. После высыхания водостойкий, механически прочный материал с хорошей адгезией к бетону, металлу, дереву.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для подготовки бетонных поверхностей перед нанесением основного герметизирующего слоя. При этом основной слой герметика рекомендуется наносить через 1 час после нанесения праймера;

- применяется как самостоятельное гидроизоляционное и антикоррозийное покрытие.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед нанесением праймера с рабочей поверхности необходимо удалить наледь, грязь, влагу. На обрабатываемую поверхность наносится шпателем, валиком. При загустевании допустимо разбавлять уайт-спиритом или бензином.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Влагопоглощение, % | 0 – 0,03% |
| 4 | Температурный интервал эксплуатации, (С | от -50 до +140 |
| 5 | Пенетрация (вязкость) при 0,1 мм | 300 – 350 |
| 6 | Морозостойкость при -60 (С | трещин и разрушений нет |
| 7 | Расход праймера при слое герметика 1 мм на бетонной поверхности, кг/м2 на металлической поверхности, г/м2 | 1,7 1,5 |
| 8 | Полное улетучивание растворителя из состава герметика при t=+20 (С, час при t=-20 (С, час | 5 12 |
| 9 | Плотность, кг/м3 | 1,34 |
| 10 | Срок годности, лет | 12 |

# Герметик ВИКАР С  марки Б   мастика кровельная

ОПИСАНИЕ:

Мастика представляет собой однородную массу, состоящую из синтетического каучука, битума, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для устройства и ремонта кровельных обьектов промышленного и гражданского назначения;

- для гидроизоляции железо-бетонных конструкций, металлических труб, емкостей, фундаментов.

Позволяет формировать гидроизоляционное покрытие заданной толщины. Основанием для нанесения могут служить сборные железо-бетонные плиты, цементно-песчаная стяжка, асфальто-бетон, металл, дерево.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Мастика укладывается без специального подогрева при температуре окружающей среды. Перед применением мастику необходимо перемешать. Мастику разрешается укладывать на плоские и скатные кровли с любым уклоном. При устройстве безрулонной кровли мастикой необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01 для кровель из полимерных составов.  Основанием для нанесения могут служить цементно-песчаная или асфальтовая стяжка по железобетонным плитам, либо подлежащая ремонту мягкая кровля. Основание должно быть ровным, сухим, очищенным от загрязнений. При загустении мастики в таре допускается разбавление ее растворителем до необходимой консистенции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |
| 2 | Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс\см, не менее | 0,15 |
| 3 | Водопоглощение за 24 часа, % по массе, не более | 0,2 |
| 4 | Условная прочность, МПа | 0,16 |
| 5 | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 30,0 |
| 6 | Условное время улетучивания растворителя из состава герметика, час | 24 |
| 7 | Условная вязкость, с | 200-300 |
| 8 | Пенетрация (вязкость) при 0,1 мм | 300-350 |
| 9 | Содержание сухого вещества, %, не менее | 60 |
| 10 | Теплостойкость в течении 2 часов, при Т (С не менее | +160 |

# АВТОГЕРМЕТИК  ВИКАР

ОПИСАНИЕ:

Герметик представляет собой неотверждаемую пластичную массу на основе каучука с пластификаторами и минеральными наполнителями. Матириал предназначен для защиты элементов кузова автомобиля, сварных швов от коррозии, для гидроизоляции узлов автомобиля, в качестве виброшумопоглощающего материала (при слое автогерметика толщенной не менее 1 (одного) миллиметра).

Автогерметик также легко разводится бензином или уайт-спиритом и используется в качестве клеевой основы для штатной шумоизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- сварные швы кузова и багажника;

- арки колес, крылья;

- под уплотнители в оконных проемах;

- проемы в углах оконных проемов;

- уплотнение проема багажника;

- технологические отверстия ввода проводов (моторный отсек – салон);

- в местах появления воды в салоне после прохождения через дождевальную камеру;

- решетка стеклоочистителя;

- обработка контактов электрооборудования с целью предотвращения окисления.

Материал экологически безопасен, применяется на всех крупных автозаводах СНГ.

| Нагреть брикет до температуры 70-80 градусов | Срезать оболочку с одного конца брикета | Вставить брикет срезанным концом вверх в пистолет для герметиков |
| --- | --- | --- |

# Основные свойства

Высококачественный герметик (ленты, шнуры, мастики ВИКАР С разработан на основе полимерных связующих (бутилкаучук и/или изобутилен), минеральных наполнителей и целевых добавок,

Герметик ВИКАР С отличается высокой водостойкостью и физической стабильностью, прост и удобен в обращении, не требует специальных средств защиты. Экологически чист.

Герметик может быть использован для конструкций и сооружений, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в условиях открытой площадки.

- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, бетону, дереву, кирпичу;

- Устойчив к воздействию климатических факторов, УФ-излучению;

- Сохраняет рабочие свойства в широком интервале температур;

- Температурный режим применения  от -60(С до +140 (С.

Дополнительное преимущество – возможность применения на вертикальных и неровных поверхностях. Продукция сертифицирована.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Герметик не склонен к самовозгоранию, относится к трудногорючим веществам. Относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.0007-76.

ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Герметик транспортируют любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих защиту его от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений, упакованным в соответствии с требованиями ТУ изготовителя.

Герметик хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. При погрузо-разгрузочных работах бросать и кантовать тару с герметикой запрещается.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Перед креплением лент Викар С рабочую поверхность необходимо очистить от наплывов раствора, грязи, пыли и/или наледи;

- При температуре окружающей среды менее 10(С выдержать герметик при комнатной температуре (около +20°С) не менее 24 часов.

- Наряду с вышеуказанными мерами при неблагоприятных условиях окружающей среды рекомендуется применять гсрметик Викар С марки Б (праймер) в качестве клеевой основы.

Герметик ВИКАР С выпускается в виде лент различной ширины и толщины, шнуров различного диаметра, брикетов и мастик различной пенетрации (вязкости).

# Гидроизоляция межпанельных стыков

Гидроизоляция межпанельных стыков производится на зданиях и сооружениях любой этажности методами промышленного альпинизма, обеспечивающими высокую скорость и качество выполнения работ. Герметизация должна быть как с внутренней, так и с внешней стороны шва. С внутренней стороны шов закрывается ленточным материалом Викар С марки ЛТ200х2, дублированный нетканым полотном. Согласно заключению ГУП МНИИТЭП, герметик ВИКАР С по показателям физико-технических свойств находится на уровне показате –

лей более известней ленты ГЕРЛЕН Д, 	 1 Мастика Викар С марки Б

и может    быть    рекомендован      для 	 2 Лента Викар С Марки ЛТ

применении    в   строительстве взамен 	 3 ВИЛАТЕРМ

ленты ГЕРЛЕН Д. Снаружи шов закры

вается следующим образом: сначала удаляется жесткая заделка, уплотняющий материал (канат, пакля и др.), полость стыка очищается. Затем в стык закладывается теплоизолятор (например, ВИЛАТЕРМ) и далее с помощью герметизатора (шнековый пистолет) наносится мастика ВИКДР С марки Б (аналог мастик ТЕГЕРОН, УМС, ВУТЕПРОЛ).

Пластичность применяемых материалов обеспечивает отличную гидроизоляцию стыка при неизбежных температурных деформациях швов здания.

# Герметики для производства стеклопакетов

ПЕРВИЧНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТА.

В качестве первичной гидровоздухоизоляциии при механизированном способе сборки стеклопакетов на распорную рамку с помощью специальных экструдеров наносится бутиловый уплотнительный шнур. При ручной сворке используются бутиловые шнуры или двусторонние бутиловые ленты ВИКАР С марки ЛБ 3x1. Применение двухстороннего скотча противоречит стандартам (СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 24866-99) и не обеспечивают надежной гидропароизоляции изделия.											1 – Распорная рамка (спейсер)

2 – Молекулярное сито (силикагель)

3 – Герметик для вт. герметизации

4 – Стекло

5 – Герметик для перв. герметизации

ВТОРИЧНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТА.

Для вторичной герметизации стеклопакета применяются полеуретановые, силиконовые или полисульфидные герметики холодного отверждения (Nafloterm M82, TENAGLASS-2 и т.п.). Герметик наносится по периметру стеклопакета механизированным или ручным способом. Жидкий в момент нанесения, герметик плотно заполняет все пространство от рамки до края стеклопакета и в течение двух часов превращает его в абсолютно герметичную камеру с высокими техническими характеристиками. После отверждения герметика стеклопакет монтируется в деревянный, пластиковый или алюминиевый профиль.

# Герметики для монтажа
светопрозрачных конструкций

При установке современных окон важным элементом является монтаж. По сложившейся практике стык заполняют полеуретановой пеной. Заполнение стыка только пеной уже на 2-й-3-й год эксплуатации ведет за собой появление трещин на примыкании окна к откосу, промерзание шва и образование конденсата. В результате ухудшается вентеляция помещения, проем начинает замакать, возникают сквозняки.

Во избежание этого мы предлагаем использовать комплексную систему уплотнения стыка с помощью материалов ВИКАР С, каждый из которых выполняет определенную ему функцию.

Герметик ВИКАР С марки ЛТ (о) лента устанавливается под штукатурку.

Герметик ВИКАР С марки ЛБ (м) устанавливается под подоконник.

Данные ленты предназначены для установки внутри помещения и препятствуют проникновению влаги из помещения внутрь стыка и выхода влаги из стыка в помещение.

С наружной стороны под оконный слив устанавливается водозащитная лента мембранного типа ВИКАР С марки ЛТ (д). Лента защищает от проникновения наружной влаги под подоконник и обеспечивает вентиляцию шва. Также снаружи устанавливается предварительно сжатая уплотнительная лента ПСУЛ. Она принимает на себя воздействие всех внешних природных нагрузок и подвижек конструкции и при этом обеспечивает вентеляцию шва. Данный монтаж окна обеспечивает надежность и долговечность стыка, существенно уменьшает теплопотери помещения, снижает энергозатраты на его обогрев. При изготовлении фасадов, витражей, теплиц и прочих светопрозрачных конструкций для крепления и герметизации стекла применяется лента ВИКАР С  марки ЛБ 3х1 (бутиловая), обеспечивая надежную влаго-, паро-, газозащиту там, где это необходимо.

# Примеры конструктивных решений монтажа
окна с применением герметиков ВИКАР С

|  | Рисунок 2 Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем 1 подоконная доска;2 пенный утеплитель; 3 лента ВИКАР С-ЛБ(м); 4 гибкая анкерная пластина; 5 опорная колодка под подоконную доску; 6 штукатурный раствор; 7 дюбель со штопорным шурупом; 8 изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 9 слив; 10 шумопоглощающая прокладка; 11 лента ВИКАР С-ЛТ(д); 12 вкладыш из пиломатериала |
| --- | --- |
| Рисунок 1 Узел бокового примыкания блока к проему с четвертью в стене из кирпича, с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором: 1 пенный утеплитель; 2 изоляционная саморасширяющая паропроницаемая лента; 3 рамный дюбель; 4 герметик; 5 лента ВИКАР С-ЛТ(о); 6 компенсатор монтажного зазора (ВИКАР С –ЛТ(и)); 7 штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика) |  |
|  | Рисунок 3 Узел верхнего примыкания оконного блока к перемычке из стального уголка в проеме многослойной стены с облицовкой кирпичом 1 вкладыш из пиломатериала; 2 дюбель со стопорным шурупом; 3 штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 4 гибкая анкерная пластина; 5 лента ВИКАР С-ЛТ(о); 6 герметик; 7 пенный утеплитель; 8 стальная перемычка с антикоррозионным покрытием; 9 изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента |
| Рисунок 4 Узел бокового примыкания блока к проему с четвертью в стене из кирпича и отделкой внутреннего откоса облицовочной панелью: 1 штукатурный слой наружного откоса (с фаской для слоя герметика); 2 шуруп; 3 герметик; 4 фальшчетверть из уголка; 5 изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 6 рамный дюбель; 7 пенный утеплитель; 8 герметик; 9 лента ВИКАР С-ЛТ(о), ЛБ(м); 10 элемент отделки внутреннего откоса; 11 рейка | Рисунок 5 Узел бокового примыкания оконного блока к проему стены из бетона с наружным утеплением фасада, и установкой внутреннего декоративного нащельника: 1 элемент отделки наружного оконного откоса; 2 изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 3 лента ВИКАР С-ЛТ(д); 4 рамный дюбель; 5 пенный утеплитель;6 лента ВИКАР С-ЛТ; 7 декоративный нащельник |  |

# Монтаж металлоконструкций

| Для эффективной защиты от проникновения влаги и воздуха при монтаже металлоконструкций, а также для улучшения температурновлажностных показателей и увеличения срока службы резьбовых соединений и мест примыкания металл-металл рекомендуем применять герметик ВИКАР С. В зависимости от места применения могут использоваться ленты ВИКАР ЛБ, ЛБ(м), ЛТ(фа), шнуры необходимого диаметра, мастики. |  |
| --- | --- |

Официальный представитель

ЧТУП «РотаГрупп»

220036, г.Минск, Бетонный проезд 19а, к. 11 «ц»

т/ф. (017) 256-24-66

(29) 395-53-94, 767-15-57

(29) 633-31-46, (33) 325-55-75